## Slide 1: KOROZJA I DEGRADACJA STALI NIERDZEWNYCH
prof. dr hab. inż. JULIUSZ ORLIKOWSKI
dr hab. inż. Stefan Krakowiak, prof. PG

## Slide 2: Definicja
Niszczenie materiałów, zwykle metali / stopów, będące wynikiem ich oddziaływania ze środowiskiem.

## Slide 3
Czasami określenie korozja stosuje się w odniesieniu do niszczenia tworzyw sztucznych, betonu lub drewna, chociaż przyjmuje się, że w tym przypadku lepszym określeniem jest degradacja materiałów.

## Slide 4: Wprowadzenie
Korozja jest zjawiskiem naturalnym,
Całkowite jej zahamowanie jest bardzo trudne i nie zawsze celowe,
Są duże problemy z tworzywami sztucznymi ulegającymi degradacji bardzo wolno,
Procesy korozyjne są często pożyteczne – trawienie metali, baterie, warstwy pasywne.

## Slide 5: Stale nierdzewne – stale konstrukcyjne
Fe + C
Fe + Cr
Powłoki malarskie;
Powłoki galwaniczne;
Ochrona czasowa;
Ochrona elektrochemiczna
Dodatki stopowe;
Pasywacja;
Ochrona anodowa
Ni
Mo
Ti

## Slide 6: PRODUKTY KOROZJI

## Slide 7: PRODUKTY KOROZJI
Stale tego typu zgodnie z PN-EN 10088 powinny zawierać min. 10,5% chromu i maksymalnie 1,2% węgla, natomiast zawartość pozostałych składników stopowych jest zmienna i zależy od gatunku stali.

## Slide 8: Pasywacja stali nierdzewnych
pasywacja stali nierdzewnych – samorzutny proces zachodzący pod wpływem tlenu z powietrza;
naturalna warstwa pasywna nie jest idealna ze względu na zanieczyszczenia powierzchni, powstają nieciągłości;
stosujemy pasywację, która umożliwia powstanie filmu o maksymalnych własnościach ochronnych;

## Slide 9: Czynniki prowadzące do korozji stali nierdzewnych
Jony chlorkowe (Cl-);
Temperatura ;
Naprężenia;
Stan powierzchni stali.
uczulenie stali w obszarze HAZ
krytyczna temperatura korozji wżerowej
krytyczna temperatura korozji szczelinowej
krytyczne stężenie jonów chlorkowych

## Slide 10: Stan powierzchni stali

## Slide 11: Rodzaje korozji
Korozja wżerowa;
Korozja szczelinowa;
Korozja międzykrystaliczna;
Korozja galwaniczna;

## Slide 12
wżer
pęknięcie
korozja szczelinowa
Cl-
naprężenia
czynnik konieczny wystąpienia korozji lokalnej
czynnik wpływający na przyspieszenie
Zależności pomiędzy różnymi rodzajami korozji lokalnej

## Slide 14
Korozja wżerowa - pitting
Cl-
Cl-
Fe2+
Fe2+
O2
O2
A: Fe Fe2+ + 2e
K: O2 + H2O + 2e OH-
Fe2+ + 2Cl- FeCl2
FeCl2 + 2H2O Fe(OH)2 + HCl
Fe + HCl FeCl2 + H2

## Slide 15: Korozja wżerowa
Notes: 15

## Slide 16: Sposoby ograniczania korozji wżerowej
Odpowiedni dobór materiałów,
Użycie stopów od podwyższonej odporności na KW,
Kontrola ilości tlenu oraz pH, temperatury i poziomu jonów chlorkowych,
Ochrona elektrochemiczna,
Inhibitory korozji.

## Slide 17: Korozja międzykrystaliczna
Gdy stal stopową ogrzewa się do temperatury ok.650oC, tworzą się węgliki Cr przy granicach ziaren
C
C
C
C
Z powodu dużej szybkości dyfuzji, węgiel może przemieszczać się na długich odcinkach tworząc wytrącenia
Z drugiej strony chrom może dyfundować jedynie na krótkie odległości,co zmniejsza stężenie chromu w stopie przy granicach ziaren.
Cr
Cr
Cr
Cr
Jeżeli stężenie chromu na granicy ziaren spadnie wystarczająco (poniżej ok. 9%), nie wystąpi w tym miejscu pasywacja, i występować będzie korozja granicy ziaren

## Slide 18: Korozja międzykrystaliczna – (skala mikro)

## Slide 20: Zapobieganie korozji międzykrystalicznej
Używanie stali stopowych o niskiej zawartości węgla
Używanie stali stabilizowanych, zawierających pierwiastki łatwo tworzące węgliki (Nb lub Ti) w celu związania węgla
Dla istniejących konstrukcji, które uległy uczuleniu obróbka cieplna w celu wyrównania stężenia chromu w masie stali (proces trudny z punktu widzenia praktycznego)

## Slide 21: Formy korozji - szczelinowa
Metal
O2
Fe2+
Metal
Fe2+
Podobna do korozji wżerowej
Niskie [O] – obszar anodowy
Wysokie [O] – obszar katodowy
Najczęściej występuje przy połączeniach śrubowych i kołnierzowych, pod osadami, kurzem itp.

## Slide 22: Korozja szczelinowa

## Slide 23
Korozja szczelinowa

## Slide 24: Sposoby ograniczania korozji szczelinowej
Eliminowanie szczelin w istniejących połączeniach spawanych przez stosowanie ciągłych spoin lub lutów;
Zapobieganie tworzenia warunków dla zalegania elektrolitu i projektowanie w zbiornikach drenaży pozwalających na całkowite usunięcie cieczy;
Użycie uszczelek nie absorbujących cieczy;
Użycie stopów o wyższej odporności na korozję szczelinową (ASTM G48)

## Slide 25: Chlorkowe pękanie korozyjne Chloride Stress Corrosion Cracking (Cl-SCC)
Jest wywołana jednoczesnym działaniem środowiska elektrolitycznego oraz statycznych naprężeń na skutek działania sił rozciągających

## Slide 26: Czynniki wpływające na korozję
Istotna jest zawartość chlorków, pH, temperatura, naprężenia, obecność tlenu i skład stopu
Rosnące temperatury zwiększa podatność na pękanie
Zwiększenie poziomu chlorków zwiększa prawdopodobieństwo pękania
Nie istnieje praktyczny dolny limit dla chlorków, ponieważ zawsze istnieją warunki do lokalnego ich zatężania

## Slide 27
Istnieje synergiczny związek pomiędzy rozpuszczonym tlenem a poziomem chlorków.
Jeżeli poziom tlenu obniży się do zakresu od 0,01 do 0,1 ppm, wodne roztwory zawierające niskie do umiarkowane poziomy chlorków nie będą pękać w przypadku stali typu 304L i 316L.

## Slide 28: Prawdopodobieństwa zajścia SCC

## Slide 29: Poniżej przedstawiono niektóre z tych temperatur dla stopów, które zazwyczaj postrzegamy jako związane z SCC.

## Slide 36
Materiał konstrukcyjny: stal nierdzewna austenityczna
Temperatura: poniżej 93°C, powyżej 66°C
Zawartość jonów chlorkowych w zakresie 11-100ppm
pH środowiska wodnego < 10

## Slide 38
Czas eksploatacji 1-2 lat

## Slide 39: Cl-SCC korozja atmosferyczna

## Slide 40
Pękanie występuje zwykle przy temperaturach metalu powyżej około 60°C, chociaż mogą być wyjątki w niższych temperaturach.
Naprężenie może być aplikowane lub występować wewnątrz materiału. Elementy mocno obciążone lub poddane obróbce plastycznej na zimno, są bardzo podatne na pękanie.
Tlen rozpuszczony w wodzie zwykle przyspiesza SCC, ale nie jest jasne, czy istnieje dolny próg stężenia tlenu, poniżej którego nie występuje SCC
Stale serii 400 AISI nie są wrażliwe na Cl-SCC.

## Slide 41: Działania prewencyjne
Stosować wytrzymałe materiały konstrukcyjne (na SCC).
Podczas hydrotestingu używać wody o niskiej zawartości chlorków i dokładnie i szybko wysuszyć.
Prawidłowo nakładać powłoki pod izolacją.
Unikaj projektowania urządzeń które pozwalają na występowania stref stagnacji, w których chlorki mogą się koncentrować lub osadzać.
Wyżarzanie stali serii 300 po wytworzeniu może zmniejszyć naprężenia szczątkowe.
Należy jednak wziąć pod uwagę możliwe skutki uczulenia, które mogą wystąpić w takich sytuacjach

## Slide 42: Kruchość fazy sigma
Tworzenie się fazy metalurgicznej znanej jako faza sigma może spowodować utratę odporności na kruche pękanie w niektórych stalach nierdzewnych w wyniku ekspozycji na wysoką temperaturę. 538°C - 927°C
300, 400 SS i duplexy z wysoką zawartością ferrytu